实验12     PN结正向压降与温度关系的研究

[image: image1.wmf]
随着半导体工艺水平的不断提高和发展,半导体PN结正向压降随温度升高而降低的特性使PN结作为测温元件成为可能,过去由于PN结的参数不稳,它的应用受到了极大限制,进入二十世纪七十年代以来,微电子技术的发展日趋成熟和完善,PN结作为测温元件受到了广泛的关注。

温度传感器有正温度系数传感器和负温度系数传感器之分，正温度系数传感器的阻值随温度的上升而增加，负温度系数传感器的阻值随温度的上升而减少，热电偶、热敏电阻，测温电阻属于正温度系数传感器，而半导体PN结属于负温度系数的传感器。这两类传感器各有其优缺点，热电偶测温范围宽，但灵敏度低，输出线性差，需要设置参考点；而热敏电阻体积小，灵敏度高，热响应速度快，缺点是线性度差；测温电阻如铂电阻虽然精度高，线性度好，但灵敏度低，价格高。相比之下，PN结温度传感器有灵敏度高，线性好，热响应快和体积小的优点，尤其在数字测温，自动控制和微机信号处理方面有其独特之处，因而获得了广泛的应用。

一.实验目的

1． 了解PN结正向压降随温度变化的基本关系，测定PN结
[image: image2.wmf]F

F

V

I

-

特性曲线。

2． 测绘PN结正向压降随温度变化的关系曲线，确定其灵敏度及PN结材料的禁带宽度。

3． 学会用PN结测量温度的一般方法。

二.实验仪器

．SQ-J型PN结特性测试仪，三极管（3DG6），测温元件，样品支架等。

三．实验原理

1．PN结
[image: image3.wmf]F

F

V

I

-

特性的测量

由半导体物理学中有关PN结的研究可以得出PN结的正向电流
[image: image4.wmf]F

I

与正向电压
[image: image5.wmf]F

V

满足以下关系；

        
[image: image6.wmf]F

I

=
[image: image7.wmf]s

I

（exp
[image: image8.wmf]kT

eV

F

-1）                     ⑴
式中e为电子电荷量、k为玻尔兹曼常数，T为热力学温度，
[image: image9.wmf]s

I

为反向饱和电流，它是一个与PN结材料禁带宽度及温度等因素有关的系数，是不随电压变化的常数。由于在常温（300K）下，kT/q=0.026,而PN结的正向压降一般为零点几伏,所以exp
[image: image10.wmf]kT

eV

F

》1,上式括号内的第二项可以忽略不计,于是有


[image: image11.wmf]kT

eV

Is

I

F

F

exp

=

                              ⑵
这就是PN结正向电流与正向电压按指数规律变化的关系,若测得半导体PN结的
[image: image12.wmf]F

F

V

I

-

关系值,则可利用上式以求出e/kT.在测得温度T后,就可得到e/k常数,将电子电量代入即可求得玻尔兹曼常数k。

在实际测量中，二极管的正向
[image: image13.wmf]F

F

V

I

-

关系虽能较好满足指数关系，但求得的k值往往偏小，这是因为二极管正向电流
[image: image14.wmf]F

I

中不仅含有扩散电流，还含有其它电流成份。如耗尽层复合电流.、表面电流等。在实验中,采用硅三极管来代替硅二极管，复合电流主要在基极出现，三极管接成共基极线路（集电极与基极短接），集电极电流中不包含复合电流。若选取性能良好的硅三极管，使它处于较低的正向偏置状态，则表面电流的影响可忽略。此时集电极电流与发射极—基极电压满足⑵式，可验证该式，求出准确的e/k常数。

2．PN结正向压降随温度变化灵敏度S的测量

由物理学知，二极管的反向饱和电流
[image: image15.wmf]S

I

与绝对零度时PN结材料的导带底和价带顶间的电势差
[image: image16.wmf])

0

(

g

V

有如下关系：

                  
[image: image17.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

-

=

kT

eV

CT

I

g

r

s

)

0

(

exp

                      ⑶

   ⑶式中，r是常数，C是与结面积、掺杂浓度等有关的参数，将⑶式代⑴式后两边取对数得


[image: image18.wmf]r

F

g

F

T

e

kT

T

I

C

e

k

V

V

ln

)

ln

(

)

0

(

-

-

=



 EMBED Equation.3  [image: image19.wmf]nI

I

V

V

+

=

              ⑷

其中      
[image: image20.wmf]T

I

C

e

k

V

V

F

g

I

)

ln

(

-

=


           
[image: image21.wmf]r

nI

InT

e

kT

V

-

=


⑷式即为PN结正向压降、正向电流和温度间的函数关系，它是PN结温度传感器工作的基本方程。若保持正向电流恒定即
[image: image22.wmf]=

F

I

常数，则正向压降只随温度变化，显然，⑷式中除线性项
[image: image23.wmf]I

V

外还含有非线性项
[image: image24.wmf]nI

V

，但可以证明当温度变化范围不大时（对硅二极管来说，温度范围在-50℃-150℃）
[image: image25.wmf]nI

V

引起的误差可忽略不记。因此在恒流供电条件下，PN结的正向压降
[image: image26.wmf]F

V

对环境温度T的依赖关系主要取决于线性项
[image: image27.wmf]I

V

，即PN结的正向压降随温度升高而线性下降，这就是PN结测温的依据。但必须指出，这一结论仅适用于杂质全部电离、本征激发可以忽略的温度区间。若温度过高或过低（不在上述温度范围），则随着杂质电离因子减少或本征载流子迅速增加，
[image: image28.wmf]T

V

F

-

关系的非线性变化将更为严重，说明
[image: image29.wmf]T

V

F

-

特性还与PN结的材料有关。实验证明，宽带材料（如GaAs）构成的PN结，其高温端线性区宽，而材料（如Insb）杂质电离能小的PN结，其低温端的线性区宽，对于给定的PN结，即使在杂质导电和非本征激发温度范围内，其线性度随温度的高低也有所不同，这是非线性项
[image: image30.wmf]nI

V

引起的。由⑷式可以看出，减小
[image: image31.wmf]F

I

，可以改善线性度，但这不能从根本上解决问题，目前行之有效的方法是利用对管的两个be结（即三极管基极和集电极短路后与发射机组成一个PN结）分别在不同电流
[image: image32.wmf]2

.

1

F

F

I

I

下工作，得到两者电压差
[image: image33.wmf])

(

2

1

F

F

V

V

-

与温度间的线性关系：

                      
[image: image34.wmf]2

1

2

1

F

F

F

F

I

I

In

e

kT

V

V

=

-


使之与单个PN结相比线性度与精度有所提高。将这种电路与恒流、放大等电路集成一体，便构成集成电路传感器。

四.实验装置

实验用具由样品架和测试仪两部分构成,样品架结构如图所示,其中A为样品室,它是一个可拆卸的筒状容器,筒盖内设有橡皮圈,橡皮圈与筒套上的螺丝孔相对应,可用螺钉将其旋紧以保持密封。待测样品PN结管(将三极管3DG6的基极与集电极短接后作为正极,其发射极作为负极构成一只二极管)和测温元件(AD590)均置于铜座B上,管脚与耐高温导线相连,分别穿过两旁空心细管与顶端插座P1连接,加热器H位于中心管支座底部,其发热部位埋设在铜座B中心柱体内,加热电源进线由中心管上方插孔P2引入,P2的引线与容器绝缘,容器与电源负端相通,它通过插件P1专用线与测试机接地端相连,将待测PN结的温度和电压信号输入测试仪。                                

[image: image98.wmf]S

D

                                    P1                                               

A-样品室

B-样品座                             P2

D-待测PN结

T-测温元件

P1-D、T引线座

H-加热器

P2-加热电源插孔

 图1 样品架结构图                                                       

                                                      A       

                                   HH                                                                             

                     D                                T

[image: image99.wmf]显示

、

、

V

V

I

F

F

D

                                                                                                                 

                                                       B      

 测试仪由恒流源，基准电源和显示单元等组成。恒流源有两组，一组提供I，电流输出在0∽1000
[image: image35.wmf]m

A范围内连续可调，另一组用于加热，控温电流为0.1-1A,分为十档,每档改变电流0.1A 。基准电源也有两组，一组用于补偿PN结在0℃和室温T时的正向压降V（0）与V（T），可通过调节面板上的“
[image: image36.wmf]V

D

调零”电位器实现
[image: image37.wmf]0

=

D

V

，若升温时，
[image: image38.wmf]V

D



 EMBED Equation.3  [image: image39.wmf]0

<

，降温时
[image: image40.wmf]0

>

D

V

，则表明正向压降随温度升高而下降。另一组电源用于温标转换和校准。本实验采用AD590温度传感器测温，AD590的输出电压与绝对温度成正比（
[image: image41.wmf]K

°

/

1

mV

），其工作温度范围为
[image: image42.wmf]K

°

-

2

.

423

2

.

218

（即-55℃-150℃），相应输出电压为
[image: image43.wmf]mV

mV

2

.

423

2

.

218

-

。在保持测量精度不变的情况下，为了简化电路，将绝对温标转换成摄氏温标，专门设置了一组
[image: image44.wmf]mV

2

.

273

的基准电压，对应于-55℃-150℃的工作 温区，输出电压为
[image: image45.wmf]mV

mV

150

55

-

-

，因而可采用
[image: image46.wmf]mV

0

.

200

±

的
[image: image47.wmf]2

1

3

位的LED显示器测量温度。此外，还设有一组量程为
[image: image48.wmf]mV

100

±

的
[image: image49.wmf]2

1

3

位的LED显示器通过“测量选择”开关换档来分别显示
[image: image50.wmf]F

F

V

I

、

和
[image: image51.wmf]V

D

。测量电路的框图如下：                             

[image: image100.wmf]                   样品室                        

                                             K           

                        图2.测量电路框图

图中,
[image: image52.wmf]S

D

为待测PN结,
[image: image53.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image54.wmf]I

R

S

为



 EMBED Equation.3  [image: image55.wmf]F

 的取样电阻,开关K用于测量选择与极性变换,接R、P端测
[image: image56.wmf]F

I

,P、D端测
[image: image57.wmf]F

V

,S、P端测
[image: image58.wmf]V

D

。

五．实验方法和内容

1． 实验装置检查与连接

①取掉样品室的简套（左手扶筒盖，右手扶筒套顺时针旋转），查待测PN结管和测温元件，看其是否分别位于铜座左右两侧圆孔内，应注意其管脚不能与容器接触，放好筒盖内橡皮圆圈后，应装上筒套。以免样品室在冰水中降温时冰水渗入室内。

②将控温电流开关打在“关”的位置，加热指示灯不亮，此时，连好加热电源和信号线，应注意这两个连线均为多芯插头，连线时要对准插头与插座的定位标记，用手按住插头紧线夹部位才可插入。拆线时，应抓住插头的可动外套向外直拉，不可猛力左右转动或部位不对硬拉，以免拉断引线影响实验。

2．
[image: image59.wmf])

0

(

F

V

或
[image: image60.wmf])

(

R

F

T

V

的测量和调零

将样品室埋入盛有冰水混合体的杜瓦瓶中降温，开启电源（电源开关在机壳后面，电源插座内装有保险丝），预热两分钟后，将“测量选择”开关K拨到
[image: image61.wmf]F

I

，旋转“
[image: image62.wmf]F

I

调节”，使
[image: image63.wmf]F

I

=50
[image: image64.wmf]A

m

，待温度降止0℃时，将K拨到
[image: image65.wmf]F

V

，记下
[image: image66.wmf])

0

(

F

V

值，再将K置于
[image: image67.wmf]V

D

，旋转“
[image: image68.wmf]V

D

调零”，使
[image: image69.wmf]V

D

=0。

本实验的起始温度
[image: image70.wmf]s

T

可直接从室温
[image: image71.wmf]R

V

开始，按上述步骤测量
[image: image72.wmf])

(

R

F

T

V

，并使
[image: image73.wmf]0

=

D

V


3.测定
[image: image74.wmf]T

V

-

D

关系曲线

不用盛有冰块的杜瓦瓶,打开电源开关,逐步提高加热电流,改变
[image: image75.wmf]V

D

,测量对应的T,为减小测量误差,可使
[image: image76.wmf]V

D

每变化10mV或15mV记录一个点,测量一组
[image: image77.wmf]T

V

.

D

值。整个测量过程中应注意，升温速度要适当，宁可慢一点也不能太快，上限温度不宜过高，应控制在120℃左右。

六．数据记录及处理

[image: image101.wmf]V

V

I

F

F

D

、

、

1．在下表中记录一组
[image: image78.wmf]T

V

.

D

测量数据。实验起始温度
[image: image79.wmf]=

S

T

        ℃，

工作电流
[image: image80.wmf]=

F

I

         
[image: image81.wmf]A

m

，温度为
[image: image82.wmf]S

T

时的正向压降
[image: image83.wmf]=

)

(

R

F

T

V

         mV。

	  序号
	  1
	  2
	  3
	  4
	  5
	  6
	  7
	  8
	  9
	 10

	
[image: image84.wmf])

(

mV

V

D


	                       
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 T（℃）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.作
[image: image85.wmf]V

D

-T关系曲线，求给定PN结正向压降随温度变化的灵敏度S（mV/℃），即该曲线的斜率。

3.估算给定PN结硅材料的禁带宽度
[image: image86.wmf])

0

(

)

0

(

g

g

eV

E

=

电子伏特。根据6式，略去非线性，可得

                
[image: image87.wmf]T

S

V

T

T

V

V

V

F

F

F

g

D

+

=

D

+

=

.

)

2

.

273

(

)

0

(

)

0

(

)

0

(



[image: image88.wmf]2

.

273

-

=

D

T

ºK为摄氏温标与凯尔文温标之差，将测得的
[image: image89.wmf])

0

(

g

E

与公认值
[image: image90.wmf]21

.

1

)

0

(

=

g

E

电子伏比较，求其误差。

七．思考题

1． 是否可直接测量PN结二极管的电流—电压关系来验证⑵式？为什么？
2． 实验中为何要求测
[image: image91.wmf]T

V

F

-

D

曲线而不是
[image: image92.wmf]T

V

F

-

曲线？测
[image: image93.wmf])

0

(

F

V

和
[image: image94.wmf])

(

R

F

T

V

的目的
何在？

3． 测
[image: image95.wmf]T

V

-

D

曲线为什么按
[image: image96.wmf]V

D

的变化读取T值，而不是按自变量T取
[image: image97.wmf]V

D

？

   


        H





测温元件





温标转换





温度显示





恒温源2





加热器





恒流源1





基准电源





P








R





D





S




















         � EMBED Equation.3  ���


                





测温元件





加热器





� EMBED Equation.3  ���� EMBED Equation.3  ���� EMBED Equation.3  ���








_1112776031.unknown

_1112853585.unknown

_1112856454.unknown

_1112859782.unknown

_1112862224.unknown

_1112862495.unknown

_1112860757.unknown

_1112860967.unknown

_1112861114.unknown

_1112860028.unknown

_1112858020.unknown

_1112858450.unknown

_1112857089.unknown

_1112855393.unknown

_1112855837.unknown

_1112856241.unknown

_1112855556.unknown

_1112854041.unknown

_1112854987.unknown

_1112853876.unknown

_1112789143.unknown

_1112793344.unknown

_1112794054.unknown

_1112852171.unknown

_1112853277.unknown

_1112794207.unknown

_1112794488.unknown

_1112852057.unknown

_1112794330.unknown

_1112794095.unknown

_1112793904.unknown

_1112793970.unknown

_1112793433.unknown

_1112791310.unknown

_1112792890.unknown

_1112793098.unknown

_1112792630.unknown

_1112789274.unknown

_1112789930.unknown

_1112789206.unknown

_1112785370.unknown

_1112787556.unknown

_1112788833.unknown

_1112789011.unknown

_1112788641.unknown

_1112786060.unknown

_1112786276.unknown

_1112785522.unknown

_1112776487.unknown

_1112784988.unknown

_1112785238.unknown

_1112785331.unknown

_1112776589.unknown

_1112776295.unknown

_1112776391.unknown

_1112776202.unknown

_1112724377.unknown

_1112769226.unknown

_1112774680.unknown

_1112775926.unknown

_1112775992.unknown

_1112775780.unknown

_1112769351.unknown

_1112774615.unknown

_1112769291.unknown

_1112724801.unknown

_1112768690.unknown

_1112768864.unknown

_1112768890.unknown

_1112768771.unknown

_1112767919.unknown

_1112767933.unknown

_1112767409.unknown

_1112767754.unknown

_1112724629.unknown

_1112724758.unknown

_1112724454.unknown

_1112720864.unknown

_1112724092.unknown

_1112724249.unknown

_1112724309.unknown

_1112724132.unknown

_1112722715.unknown

_1112723358.unknown

_1112724001.unknown

_1112724049.unknown

_1112723525.unknown

_1112723658.unknown

_1112722948.unknown

_1112723315.unknown

_1112722879.unknown

_1112721498.unknown

_1112722684.unknown

_1112721058.unknown

_1112719586.unknown

_1112720022.unknown

_1112720066.unknown

_1112719893.unknown

_1112688269.unknown

_1112719482.unknown

_1111164385.unknown

