用谐振腔微扰法测定微波电介质的介电常数

随着微波技术的飞速发展，微波材料及微波器件设计得到了深入研究。微波工程中广泛应用各种介质材料，微波介质材料的介电常数和介电损耗角正切，是研究材料的微波特性和设计微波器件必须了解的重要参数，因此，准确测量这两个参量十分重要。本实验介绍一种常用的测量方法，即采用谐振腔微扰法测量介质的介电常数。

- 实验目的

⒈了解谐振腔微扰法测量介质介电常数的实验原理；

⒉了解微波元器件，组建微波测量系统，调试系统测量介电常数。

- 实验原理

⒈微波铁氧体的介电常数ε和介电损耗角正切tanδε

根据电磁场理论，电介质在交变电场的作用下，存在转向极化，且在极化时存在弛豫，因此，微波电介质的介电常数一般是复数：

ε=ε0εr=ε0(ε'−jε} }  \) } {

tanδε=ε} } } slash {ε rSup { size 8{'} } } } {              （1）

其中ε0是真空的介电常数，εr=ε/ε0是相对介电常数；电介质在交变电场的作用下产生的电位移滞后电场一个相位角δε，电介质的能量损耗与tanδε成正比，  故称tanεε为介电损耗角正切；  当tanεε<<1时，可以认为是“无耗介质”，εr近似为实数。若介质的损耗很小，常采用谐振腔微扰法测量微波介质的介电常数。

⒉谐振腔微扰法测量微波介质的介电常数

谐振腔是封闭的金属导体空腔，具有储能、选频等特性，常见的谐振腔有矩形和圆柱形两种，我们选用矩形谐振腔。谐振腔的一个重要参量是品质因素Q，它表明谐振效率的高低,从Q值能够知道在电磁振荡延续过程中有多少功率消耗。相对谐振腔所存储的能量来说，功率的消耗越多，则谐振腔的品质因素Q值就越低，反之，功率消耗愈少，Q值就愈高。作为有效的振荡器，谐振腔必须有足够高的品质因素值。

品质因素的一般定义是

Q=2πf0谐振腔内总储能/每秒总耗能

f0为谐振腔的谐振频率。事实上有载品质因素QL=f0f1−f2，可由实验测定，f1,f2分别为半功率点的频率，如图1所示。

f0

f1

f2

f

P

图1反射式谐振腔的谐振曲线

如果在矩形谐振腔内插入一圆柱形细样品，样品被极化，会导致谐振腔的谐振频率和品质因素发生改变。如果样品的体积远小于谐振腔体积，则可认为除样品位置处电磁场发生变化外，其余部分的电磁场保持不变，因此可用微扰法处理。选择TE10P(P为奇数)的谐振腔，将样品置于谐振腔内微波电场最强而磁场最弱处，即x=a2,z=l2处，且样品轴向与y轴平行，如图2所示。

z

y

x

b

样品

图2  TE10p模式谐振腔微扰法测量示意图

假设介质棒是均匀的，而谐振腔的品质因素又较高，根据谐振腔微扰理论可得下列关系式：

(2)

(3)

由此可求得:

式中f0、fS分别为放入样品前后谐振腔的谐振频率；V0为谐振腔的体积，VS为样品的体积；Δ(1/QL)为放入样品前后谐振腔有载品质因素倒数的变化，即：

Δ(1QL)=1QLS−1QL0                  (4)

QL0,QLS分别为放入样品前后谐振腔的有载品质因素。由此可见通过测量f0、QL0、fs、QLS、V0、VS可以求得电介质的介电常数ε及损耗角正切tanδε。

- 实验装置

实验装置如图3所示

图3  反射式谐振腔测量介电常数的装置图

衰减器

吸收式波长计

T环行器

TE103反射谐振腔

隔离器

检波器

示波器

Y

信号源

X

扫描输出

隔 离 器

精密衰减器

单螺调配器

首先，介绍 一种微波器件——环行器，在理想的环行器中电磁波的传输只能沿标定的方向环行，例如一个三端口环行器（本实验中的T环行器），若标定的循环顺序依次为①端口→②端口→③端口，则从①端口输入的电磁波只能传输到端口②输出，则从②端口输入的电磁波只能传输到端口③输出，反向不能传输。

实验中的反射谐振腔尺寸为a×b×l=22.86㎜×10.16㎜×68.16㎜，理论谐振频率为：

fmnp=1με(m2a)2+(n2b)2+(p2l)2        （5）

X

Y

谐振腔的吸收

波长计的吸收

图4  平方律检波后的谐振线

计算给定条件下谐振腔的谐振频率f103，信号源信号选扫频，调信号源频率使中心频率位于f103，调系统使检波器能按平方率检波（当电场E比较小时I≈kE2），示波器显示屏会呈现图4曲线。曲线

上的“小缺口”是波长计吸

收造成的，查波长计可知此

处对应的频率，由此可知用

“小缺口”可以测量频率。

在测量频率时，为了准

确，通常把谐振曲线上要测量

的点位对准显示屏上的某一条

线，然后调波长计使“小缺口”的尖端对准该线，查出频率。

四、实验内容与实验步骤

⒈如图3所示组建实验装置；

⒉计算f103；

⒊信号源信号选扫频，调信号源频率使中心频率位于f103，工作方式置“等幅”；示波器CH1（X）选交流耦合，CH2(Y)选直流耦合；调系统使检波器能按平方率检波(若用微安表显示，电流应在10μΑ左右)，也可用精密衰减器验证，若衰减值A=10logP0/P衰=10log2=3分贝（调衰减角θ=32°40'），即功率减小一半时，示波器显示屏呈现如图4曲线也下降一半距离，说明检波二极管已是平方率检波。

⒋调节单螺调配器，使谐振曲线如图4；

⒌测量f0和QL0，重复三遍；

⒍分别测量聚四氟乙烯、有机玻璃等三种样品的谐振频率fs和品质因素QLS，重复三遍；

⒎分别测量谐振腔和样品的体积V0,VS；

⒏设计表格记录数据；

⒐根据（3）式计算各样品的ε'、ε} } } {和tanδε=ε} } } slash {ε rSup { size 8{'} } } } {；

⒑最好用列表法处理数据。

五、思考题

⒈请给出通过式谐振腔的谐振曲线。

⒉复数介电常数的实质是什么？

⒊本实验设计的TE10P型矩形谐振腔，P为什么取奇数值？

⒋微扰法测量介电常数的适用条件是什么？